附表1：

| 元素 | 铁基通用 程序 |  | 小样品 专用 |  | 碳素钢和中低合金钢 |  | 不锈钢和高合金钢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe-01+N |  | Fe-01-SP+N |  | Fe-10+N |  | Fe-30+N |  |
|  | % |  | % |  | % |  | % |  |
| C | 0.0015 | 4.35 | 0.002 | 1.6 | 0.0015 | 1.45 | 0.001 | 2.7 |
| Si | 0.005 | 18 | 0.005 | 18 | 0.001 | 18 | 0.005 | 3.3 |
| Mn | 0.0005 | 20 | 0.001 | 20 | 0.0005 | 2.3 | 0.001 | 15.2 |
| P | 0.0005 | 2.4 | 0.001 | 2.4 | 0.0005 | 0.13 | 0.001 | 0.14 |
| S | 0.0002 | 0.43 | 0.001 | 0.43 | 0.0005 | 0.12 | 0.001 | 0.4 |
| Cr | 0.0005 | 32 | 0.002 | 32 | 0.0005 | 8.3 | 0.001 | 32 |
| Mo | 0.001 | 9.5 | 0.002 | 9.5 | 0.001 | 8.4 | 0.001 | 7 |
| Ni | 0.0015 | 43.5 | 0.003 | 43.5 | 0.0015 | 5.5 | 0.0015 | 44 |
| Al | 0.0005 | 2.8 | 0.001 | 2.8 | 0.0005 | 2 | 0.001 | 2.8 |
| Co | 0.0015 | 21 | 0.002 | 21 | 0.001 | 2.4 | 0.002 | 21 |
| Cu | 0.0005 | 8 | 0.001 | 8 | 0.0005 | 1.2 | 0.0005 | 7.2 |
| Nb | 0.004 | 3 | 0.004 | 3 | 0.001 | 0.32 | 0.004 | 3 |
| Ti | 0.001 | 3.2 | 0.001 | 3.2 | 0.0002 | 0.82 | 0.001 | 3.2 |
| V | 0.0005 | 10 | 0.002 | 10 | 0.0005 | 1.1 | 0.0005 | 11 |
| W | 0.007 | 20.5 | 0.015 | 20.5 | 0.005 | 3.1 | 0.007 | 6.1 |
| Pb | 0.002 | 0.38 | 0.005 | 0.38 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.11 |
| Sn | 0.0005 | 0.24 |  |  | 0.0002 | 0.14 | 0.0005 | 0.2 |
| Mg | 0.001 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
| As | 0.0015 | 0.2 |  |  | 0.001 | 0.2 | 0.002 | 0.12 |
| Zr | 0.0015 | 0.23 |  |  | 0.001 | 0.23 |  |  |
| Bi | 0.002 | 0.036 |  |  | 0.001 | 0.036 |  |  |
| Ca | 0.0001 | 0.013 |  |  | 0.0001 | 0.013 | 0.0001 | 0.012 |
| Ce | 0.0015 | 0.54 |  |  | 0.001 | 0.54 |  |  |
| Sb | 0.002 | 0.24 |  |  | 0.001 | 0.14 | 0.002 | 0.23 |
| Se | 0.002 | 0.3 |  |  | 0.002 | 0.3 | 0.002 | 0.3 |
| Te | 0.001 | 0.08 |  |  | 0.001 | 0.03 |  |  |
| Ta | 0.02 | 0.76 |  |  | 0.007 | 0.21 | 0.02 | 0.76 |
| B | 0.0002 | 0.11 |  |  | 0.0002 | 0.014 | 0.0002 | 0.02 |
| Zn | 0.001 | 0.045 |  |  | 0.001 | 0.027 |  |  |
| La | 0.0005 | 0.22 |  |  | 0.0003 | 0.22 |  |  |
| Nd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 0.001 | 0.5 | 0.0024 | 0.41 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.5 |
| Fe | Ref. |  | Ref. |  | Ref. |  | Ref. |  |

附表2：

| 元素 | 镍基通用 Ni-01+N |  | 镍铬钼合金 Ni-30 |  | 镍铁合金 Ni-40+N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  | % |  | % |  |
| C | 0.001 | 1.1 | 0.001 | 0.3 | 0.001 | 0.22 |
| Si | 0.001 | 5 | 0.001 | 1.25 | 0.015 | 2.7 |
| Mn | 0.0005 | 4 | 0.0005 | 1.35 | 0.0005 | 4 |
| P | 0.001 | 2 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 0.08 |
| S | 0.001 | 0.35 | 0.0015 | 0.07 | 0.001 | 0.08 |
| Cr | 0.001 | 35 | 0.001 | 26 | 0.001 | 35 |
| Fe | 0.001 | 54 | 0.001 | 8.5 | 0.001 | 54 |
| Mo | 0.0015 | 34 | 0.0015 | 34 | 0.0015 | 20 |
| V | 0.0005 | 1.1 | 0.0005 | 1.1 | 0.001 | 0.8 |
| Cu | 0.0005 | 41 | 0.0005 | 0.6 | 0.0005 | 2.5 |
| W | 0.005 | 13 | 0.005 | 13 | 0.005 | 5.8 |
| Co | 0.003 | 21 | 0.0025 | 21 | 0.005 | 10 |
| Nb | 0.003 | 8 | 0.003 | 8 | 0.002 | 6 |
| Al | 0.001 | 7 | 0.001 | 6.5 | 0.001 | 7 |
| Ti | 0.001 | 6.2 | 0.001 | 6.2 | 0.001 | 3.6 |
| Zr | 0.001 | 0.3 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.3 |
| Sn | 0.001 | 16 | 0.001 | 0.032 |  |  |
| B | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 | 0.02 |
| Mg | 0.0005 | 0.75 | 0.0003 | 0.065 |  |  |
| Pb | 0.001 | 0.07 |  |  |  |  |
| Ta | 0.005 | 11.7 | 0.005 | 11.7 | 0.005 | 4.2 |
| N | 0.001 | 0.33 |  |  | 0.001 | 0.33 |
| Hf | 0.01 | 3 | 0.01 | 3 |  |  |
| Re | 0.1 | 6.4 | 0.1 | 6.4 |  |  |
| Fe | Ref. |  | Ref. |  | Ref. |  |